1  范围

本标准规定了用圆截面材料制造的蛇形弹簧的技术要求、试验方法及检验规则。

本标准适用于车辆座椅,家具用蛇形弹簧（以下简称蛇簧）。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的应用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1805   弹术语簧

GB/T2828.1 技术抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T2828.1-2003,ISO 2859-1：1999，IDT）

GB/T 4357   碳素弹簧钢丝

YB/T 5220   非机械弹簧用碳素弹簧钢丝

- 术语

本标准使用的术语和符号应符合国标GB/T1805和表1的规定。

表1

| 代 号 | 参数名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| d | 线径 | mm |
| h | 宽度 | mm |
| L | 自由长度 | mm |
| r | 节距半径 | mm |
| n | 峰数 | —— |
| t | 节距 | mm |
| Δ(?) | 直线度 | mm |
| Δ’ (?) | 平面度 | mm |
| F’ | 刚度 | N/mm |
| f | 变形量 | mm |
| F | 负荷 | N |
| h0 | 弧高 | mm |
| 弧长 | Lh | mm |

- 结构形式及参数代号见表2。

结构形式及参数代号见表2。

表2

| 名称 | 形状简图及参数代号 | 结构形式 |
| --- | --- | --- |
| 平状半圆 形蛇簧 |  | 峰形为半圆形，呈直线状态 |
| 平状矩形 蛇簧 |  | 峰形为矩形，呈直线状态 |
| 弓状 半圆形蛇簧 |  | 峰形为半圆形，成弓状 |
| 弓状矩形 蛇簧 |  | 峰形为矩形，成弓状 |
| 圆弧形蛇簧 |  | 呈圆弧形 |
| 注：推荐使用平状半圆形蛇簧。 |  |  |

- 技术要求

5．1 产品应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

5．2 材料

5．2．1 蛇簧一般应采用表3所列的蛇簧材料制造，也可按供需双方商定的其它材料制造。

表3

| 标准号 | 材料名称 | 牌号 | 适用场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| YB/T-5220 | 非机械弹簧用碳素弹簧钢丝 | 45、65、70等 | 家具 |
| GB/T-4357 | 碳素弹簧钢丝 | 65Mn、70、70Mn等 | 车辆座椅、家具 |

5.2.2 线径范围：φ2.0≤　d　＜φ4.5。

5.2.3 蛇簧材料必须有材料生产厂的质量检查合格证书，并经蛇簧生产厂复检合格后方能使用。

5.3 当有负荷要求时，负荷公差按图纸要求进行。

5.4 平状半圆形蛇簧和平状矩形蛇簧的平面度和直线度公差按表4规定。

表4                         （单位为毫米）

|  | 车辆座椅 |  | 家具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由长度 | L＜350 | L≥350 | L＜400 | 400≤L≤700 | L>700 |
| 公差 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |

5.5蛇簧宽度公差按表5规定。

表5                         （单位为毫米）

|  | 车辆座椅 |  | 家具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | h＜50 | h≥50 | h＜50 | h≥50 |
| 公差 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±3.0 |

5.5.1平状蛇簧自由长度公差按表6规定。

表6                         （单位为毫米）

|  | 车辆座椅 |  | 家具 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由长度 | L＜350 | L≥350 | L（Lh）＜400 | 400≤L（Lh）≤700 | L（Lh）>700 |
| 公差 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | ±7.0 |

5.5.2弓状蛇簧按照要求可检测自由长度或弧长，其公差按表6规定；圆弧形蛇簧按照要求检测弧长，其公差按表6规定。

5.6当蛇簧有节距要求时，按表7执行；若同时要求考核自由长度和节距，由供需双方商定。

表7                           （单位为毫米）

|  | 车辆座椅 |  | 家具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节距 | t＜50 | t≥50 | t＜50 | t≥50 |
| 公差 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.5 |

5.7 车辆用蛇簧的弧高公差按表7规定。

表8                              (单位:mm)

| 弧高 | h0＜40 | 40≤h0＜80 |
| --- | --- | --- |
| 公差 | ±0.8 | ±1.2 |

5.8 蛇簧成形后应去应力退火处理。

5.9 车辆用蛇簧两端的安装位置，可进行尼龙涂装或套装塑料管，也可按供需双方商定的其他要求进行。

5.10 蛇簧尺寸的极限偏差必要时可以不对称使用,其极限偏差值不变。

5.11 蛇簧表面处理由供需双方商定。

5.12 蛇簧有其他技术要求时，由供需双方商定。

6  试验方法

6.1负荷

当蛇簧有负荷要求时，用精度不低于1%的拉压测力计，见图3。检测方法由供需双方商定。

图3 负荷的检测

6.2 线径

蛇簧线径用分度值0.01mm的外径千分尺检测。

6.3 自由长度、

蛇簧的自由长度用分度值0.02mm游标卡尺或用专用检具检测；弧长用精度不低于1mm的卷尺或专用检具检测。

6.4 宽度

蛇簧宽度用分度值0.02mm游标卡尺或用专用检具检测。

6.5 峰数

蛇簧峰数用目测或专用检具检查。

6.6  直线度和平面度

蛇簧直线度和平整度的检验用2级精度平板和塞规测量。

6．6.1 直线度

将平状蛇簧放置于平板上,宽度方向垂直于平板面，确定其最大弯曲部位。用2级精度平板和塞尺测量蛇簧最大间隙△（如图1），所测间隙即为直线度。

图1   蛇簧直线度的检测

6. 6.2平面度

将平状蛇簧放置于平板上，使蛇簧宽度方向平行于平面，确定其最大弯曲部位，用塞尺或其它专用工具测出蛇簧与平面之间的最大间隙△′（如图）。

图2    平状蛇簧不平整度的检测

6.8  其它形状蛇簧可用检具进行检查.

6.9  有表面处理要求的弹簧，按相关标准进行检查。

7  检验规则

7．1 蛇簧检查项目有线径、宽度、自由长度、峰数、节距、弧长、弧高、不平度、直线度、负荷、表面处理。严重缺陷、重要缺陷、一般缺陷由供需双方商定。

7. 2 成批生产的蛇簧，按GB/T2828.1规定进行检查。检查水平和抽样方案由供需双方商定。

8  标志  包装 运输  储存

8.1蛇簧的标志、包装和运输由供需双方商定。

8.2经表面处理的蛇簧应存放在通风和干燥的仓库内。在正常保管情况下,自出厂之日起,供应商应保证12个月不致锈蚀。

附录A

(资料性附录)

平状半圆形蛇形蛇簧刚度计算式和工作应力计算式

A.1图例

n=峰数     d=线径     F’=刚度     f=变形量     F=负荷

图A.1 平状蛇簧

A.2刚度

F'=πd4E128n[l33+r(π2l2+π4r2+2lr)]    （式A.1）

A.3负荷

F=F'⋅f                     （式A.2）

A.4工作应力

Rm=32(l+r)Fπd3              （式A.3）

选取范围Rm≤0.5Rb

附录B

(资料性附录)

蛇形弹簧图样

B.1平状蛇形弹簧

图B.1

技术要求：

1.名称：蛇形弹簧

- 峰数n=11

- 热处理：去应力退火

- 表面处理：

- 其余按《座椅用蛇形弹簧 技术条件执行》

B.2弓状蛇形弹簧

图B.2

技术要求：

1.峰数n=11

2.热处理：去应力退火

3.表面处理：

4.其余按《座椅用蛇形弹簧 技术条件执行》

B.3圆弧状蛇簧

附录C

(资料性附录)

蛇簧峰数标识示意图